附件2：

方底袋水性油墨质量标准

一、质量验收标准：

1、油墨颜色比对潘通色卡为海螺红3517C、海螺黑426C、海螺蓝3553C、秋橘红4010C、大象绿7479U，其他颜色以买家样袋实际使用颜色为准；

2、要求水性油墨原墨黏度不低于16s（使用蔡恩-4杯测量），满足印刷机上墨使用要求。

二、其他要求：

1、要求油墨溶体内不含有细小杂质颗粒，不黏附版面，版面磨损正常，且使用不需要乙醇等有机溶剂进行稀释，版面印刷无污染；

2、要求油墨溶体均匀，具有强稳定性，不得出现沉底、分离等现象。

三、试用验收标准：

1、要求油墨满足印刷机200米/分钟生产速度，45℃≤烘干温度≤75℃条件下，油墨上机使用后，印制版面色泽鲜艳，与样袋颜色一致，且干燥速率适中、附着力强，经手搓不掉色；（中缝方底袋油墨需满足印刷机350米/分钟生产速度，其他质量要求与方底袋水性油墨一致）；

2、取试验印刷布留样检测，要求油墨着色12小时后擦拭5次无明显褪色,着色12小时后冲水不脱色,热封制袋机生产无脱色现象；

3、要求油墨正常使用过程中搅拌桶内不得出现结渣、起皮等堵塞油墨泵及管道现象，且持续使用过程中油墨黏度稳定；

4、油墨耐温性较好，经过热封制袋机生产后油墨颜色不得出现掉墨、变色及脱色等情况。

| 项目 | 颜色 | 附着力 | 耐温性 | 抗 水 （150目着墨辊） | 抗 磨 （制袋机检测） | PH值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方底袋水性油墨 | 海螺红色、海螺黑色、海螺蓝色、秋橘红、大象绿色，具体以买家使用颜色为准 | 着色12小时后擦拭5次无明显褪色 | ＞150℃ | 着色12小时后冲水不脱色 | 上机印刷不脱色 | 8.5-9.5 |
| 备注：颜色验收以首次试用留样为基准色对比或以色卡对比检验 |  |  |  |  |  |  |