附件3：

纸袋油墨质量标准

一、质量验收标准：

1、油墨颜色比对潘通色卡为海螺红3517C、海螺黑426C、海螺蓝3553C、秋橘红172C、大象绿7479U，其他颜色以买家样袋实际使用颜色为准。

二、其他要求：

1、要求油墨溶体内不含有细小杂质颗粒，不黏附版面，版面磨损正常，且使用不需要乙醇等有机溶剂进行稀释，版面印刷无污染；

2、要求油墨溶体均匀，具有稳定性，不得出现沉底、分离等现象；

3、要求油墨在设备高速正常运行过程（200－300条/分钟），不甩油墨，满足设备使用适用性。

三、试用验收标准：

1、要求油墨在设备正常运行速度下油墨印制版面色泽鲜艳，与样袋颜色一致，且干燥速率适中、附着力强，经手搓不掉色；

2、取印刷纸袋留样检测，要求油墨着色12小时后擦拭5次无明显褪色,纸袋生产无脱色现象；

3、要求油墨正常使用过程中搅拌桶内不得出现结渣、起皮等堵塞油墨泵及管道现象，且持续使用过程中油墨黏度稳定，不需要加水稀释。

| 项目 | 颜色 | 流速（蔡恩-4杯） | 附着力 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 红、黑、蓝 秋橘红、大象绿 纸袋油墨 | 红色(3517C)、黑色（426C）蓝色（3553C）、秋橘红（172C）、大象绿（7479U） | 20-35秒 | 着色12小时后擦拭≥5次无明显褪色 |  |